1-3螺絲攻的材質

高速度工具鋼已由向來所用鎢(W)系轉用到韌性高的鉬(Mo)系了，富於剛性的M7高鉬高速度工具鋼已

成了現在代表性的絲攻用鋼料。

含鉬高速度工具鋼結晶細緻有富於韌

性的特徵，對熱處理溫度敏感，容易脫

碳，對此必要有高度熱處理技術。

況且被削材料的高度硬化，攻牙作業

又要求高度效率的原故，絲攻材料應配

合各個條件需要，有高溫強度必要的情

形時選定含鈷(Co)高速度工具鋼，或於

特別需要耐磨性的情形時選定高釩(V)

高速度工具鋼。

# Text boxes

表2所示即代表性螺絲攻用高速度工具鋼：

表2螺絲攻用高速度工具鋼

| 分類 | 記 號 | 化學成分(%) |
| --- | --- | --- |
|  | JIS | AISI | C | Cr | Mo | W | V | Co |
| 鎢 | SKH 2 SKH 3 | T 1 T4 | 0.8 0.8 | 4.0 4.0 | ＿ ＿ | 18.0 18.0 | 1.0 1.0 | ＿ 5.0 |
| 鉬 | SKH 9 SKH 52 SKH53 SKH55 ＿ ＿ ＿ | M 2 M 3-1 M 3-2 M 35 M 7 M 41 M 42 | 0.8 1.05 1.2 0.8 1.0 1.1 1.1 | 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.3 3.8 | 5.0 5.0 5.0 5.0 8.8 3.8 9.5 | 6.0 6.0 6.0 6.0 1.8 6.8 1.5 | 2.0 2.4 3.0 2.0 2.0 2.0 1.2 | ＿ ＿ ＿ 5.0 ＿ 5.0 8.0 |