(2)滾造素材徑表

表-3  轉造素材徑表

# Text boxes

5.滾造素材之型狀

(1)素材之型狀

素材之型狀與尺寸對滾輪之壽命及螺紋精度影響非常大，

素材徑之不整齊即索連外螺紋之有效徑不均齊，素材徑型狀

不適當會引起樣板的欠崩或短縮其壽命。

素材之倒角30°滾造後成為45°硬度高的材料倒角改為

20°者樣板的壽命會增加。（圖－６）

圖-6  素材的端部形狀

■ 並目（H/6）                        (單位：mm)

| 呼 |  | 等 級 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1級 | 2級 | 3級 |
| M 2 | 0.4 | 1.72－1.71 | 1.70－1.67 | 1.68－1.64 |
| 2.3 | 0.4 | 2.03－2.01 | 2.00－1.97 | 1.98－1.94 |
| 2.6 | 0.45 | 2.29－2.27 | 2.26－2.23 | 2.25－2.21 |
| 3 | 0.5 | 2.66－2.64 | 2.63－2.60 | ＿＿＿ |
| 3.5 | 0.6 | 3.10－3.08 | 3.06－3.03 | 3.05－3.00 |
| 4 | 0.7 | 3.54－3.51 | 3.49－3.45 | ＿＿＿ |
| 4.5 | 0.75 | 4.01－3.98 | 3.96－3.92 | 3.94－3.88 |
| 5 | 0.8 | 4.47－4.44 | 4.43－4.38 | 4.40－4.33 |
| 6 | 1 | 5.34－5.31 | 5.30－5.25 | 5.28－5.21 |
| 7 | 1 | 6.34－6.31 | 6.30－6.25 | 6.28－6.21 |
| 8 | 1.25 | 7.18－7.14 | 7.12－7.07 | 7.10－7.03 |
| 9 | 1.25 | 8.18－8.14 | 8.12－8.07 | 8.10－8.03 |
| 10 | 1.5 | 9.03－8.99 | 8.97－8.91 | 8.94－8.86 |
| 11 | 1.5 | 10.02－9.98 | 9.97－9.91 | 9.94－9.86 |
| 12 | 1.75 | 10.86－10.82 | 10.79－10.73 | 10.77－10.69 |
| 14 | 2 | 12.70－12.65 | 12.63－12.56 | 12.61－12.52 |
| 16 | 2 | 14.70－14.65 | 14.63－14.56 | 14.61－14.52 |
| 18 | 2.5 | 16.38－16.33 | 16.31－16.23 | 16.28－16.17 |
| 20 | 2.5 | 18.38－18.33 | 18.31－18.23 | 18.28－18.17 |
| 22 | 2.5 | 20.38－20.33 | 20.31－20.23 | 20.28－20.17 |
| 24 | 3 | 22.07－22.01 | 21.98－21.90 | 21.96－21.85 |
| 27 | 3 | 25.06－25.00 | 24.98－24.89 | 24.95－24.84 |
| 30 | 3.5 | 27.75－27.68 | 27.66－27.56 | 27.63－27.50 |
| 33 | 3.5 | 30.74－30.68 | 30.65－30.56 | 30.62－30.50 |
| 36 | 4 | 33.43－33.37 | 33.33－33.23 | 33.29－33.16 |
| 39 | 4 | 36.43－36.36 | 36.32－36.22 | 36.27－36.11 |
| 42 | 4.5 | 39.11－39.04 | 39.01－38.90 | 38.97－34.82 |
| 45 | 4.5 | 42.11－42.04 | 42.00－41.90 | 41.96－41.82 |

■ 並目                             （單位：mm）

| 呼 | 山 數 | 等 級 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3A | 2A | 1A |
| U NO 1 | 64 | 1.59－1.57 | 1.57－1.54 | ＿＿＿ |
| NO 2 | 56 | 1.89－1.87 | 1.86－1.84 | ＿＿＿ |
| NO 3 | 48 | 2.17－2.15 | 2.14－2.11 | ＿＿＿ |
| NO 4 | 40 | 2.42－2.40 | 2.40－2.36 | ＿＿＿ |
| NO 5 | 40 | 2.75－2.73 | 2.72－2.69 | ＿＿＿ |
| NO 6 | 32 | 2.98－2.95 | 2.95－2.91 | ＿＿＿ |
| NO 8 | 32 | 3.64－3.61 | 3.60－3.57 | ＿＿＿ |
| NO 10 | 24 | 4.12－4.09 | 4.09－4.05 | ＿＿＿ |
| NO 12 | 24 | 4.78－4.75 | 4.75－4.70 | ＿＿＿ |
| 1/4 | 20 | 5.53－5.50 | 5.50－5.45 | 5.47－5.40 |
| 5/16 | 18 | 7.03－6.99 | 6.98－6.93 | 6.96－6.88 |
| 3/8 | 16 | 8.50－8.46 | 8.45－8.40 | 8.43－8.34 |
| 7/16 | 14 | 9.94－9.90 | 9.89－9.83 | 9.86－9.77 |
| 1/2 | 13 | 11.44－11.39 | 11.39－11.32 | 11.35－11.26 |
| 9/16 | 12 | 12.92－12.87 | 12.87－12.80 | 12.83－12.73 |
| 5/8 | 11 | 14.39－14.34 | 14.33－14.26 | 14.30－14.19 |
| 3/4 | 10 | 17.41－17.35 | 17.34－17.27 | 17.31－17.20 |
| 7/8 | 9 | 20.40－20.34 | 20.34－20.26 | 20.30－20.17 |
| 1 | 8 | 23.35－23.29 | 23.28－23.20 | 23.24－23.11 |
| 1 1/8 | 7 | 26.24－26.17 | 26.16－26.07 | 26.12－25.98 |
| 1 1/4 | 7 | 29.41－29.34 | 29.33－29.24 | 29.28－29.14 |
| 1 3/8 | 6 | 32.20－32.13 | 32.12－32.02 | 32.07－31.91 |

■ (JIS精度)               （單位：mm）

|  | 2級 | 3級 | 4級 |
| --- | --- | --- | --- |
| W 3/16－24 | 4.08－4.05 | 4.06－4.02 | 4.04－3.97 |
| 1/4－20 | 5.51－5.46 | 5.49－5.42 | 5.47－5.38 |
| 5/16－18 | 7.01－6.95 | 6.99－6.91 | 6.97－6.87 |
| 3/8－16 | 8.48－8.41 | 8.46－8.37 | 8.44－8.33 |
| 7/16－14 | 9.92－9.85 | 9.90－9.81 | 9.87－9.76 |
| 1/2－12 | 11.31－11.24 | 11.29－11.19 | 11.27－11.15 |
| 9/16－12 | 12.89－12.82 | 12.87－12.77 | 12.85－12.73 |
| 5/8－11 | 14.36－14.29 | 14.34－14.24 | 14.31－14.18 |
| 3/4－10 | 17.38－17.30 | 17.36－17.25 | 17.33－17.19 |
| 7/8－ 9 | 20.38－20.29 | 20.34－20.23 | 20.32－20.18 |
| 1 － 8 | 23.32－23.23 | 23.29－23.17 | 23.26－23.11 |

■ 細目（H/6）                      (單位：mm)

| 呼 |  | 等 級 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1級 | 2級 | 3級 |
| M 4 | 0.5 | 3.66－3.63 | 3.61－3.57 | 3.60－3.55 |
| 4.5 | 0.5 | 4.16－4.13 | 4.11－4.07 | 4.10－4.05 |
| 5 | 0.5 | 4.66－4.63 | 4.61－4.57 | 4.60－4.55 |
| 6 | 0.75 | 5.50－5.47 | 5.45－5.41 | 5.44－5.38 |
| 7 | 0.75 | 6.50－6.47 | 6.45－6.41 | 6.44－6.38 |
| 8 | 1 | 7.33－7.30 | 7.29－7.24 | 7.27－7.20 |
| 9 | 1 | 8.33－8.30 | 8.29－8.24 | 8.27－8.20 |
| 10 | 1.25 | 9.18－9.14 | 9.12－9.07 | 9.10－9.03 |
| 10 | 1 | 9.33－9.30 | 9.28－9.23 | 9.26－9.19 |
| 12 | 1.5 | 11.01－10.97 | 10.95－10.89 | 10.93－10.85 |
| 12 | 1.25 | 11.17－11.13 | 11.12－11.06 | 11.08－10.98 |
| 14 | 1.5 | 13.01－12.97 | 12.95－12.89 | 12.93－12.85 |
| 16 | 1.5 | 15.01－14.97 | 14.95－14.89 | 14.93－14.85 |
| 18 | 2 | 16.70－16.65 | 16.62－16.54 | 16.59－16.48 |
| 18 | 1.5 | 17.01－16.96 | 16.93－16.86 | 16.91－16.81 |
| 20 | 2 | 18.70－18.65 | 18.62－18.54 | 18.59－18.48 |
| 20 | 1.5 | 19.00－18.95 | 18.92－18.85 | 18.90－18.80 |
| 22 | 1.5 | 21.00－20.95 | 20.92－20.85 | 20.90－20.80 |
| 24 | 1.5 | 23.00－22.95 | 22.92－22.85 | 22.90－22.80 |
| 26 | 1.5 | 25.00－24.95 | 24.93－24.85 | 24.90－24.80 |
| 27 | 1.5 | 26.00－25.95 | 25.93－25.85 | 25.90－25.80 |
| 28 | 1.5 | 27.00－26.95 | 26.93－26.85 | 26.90－26.80 |
| 30 | 1.5 | 29.00－28.95 | 28.93－28.85 | 28.90－28.80 |
| 32 | 1.5 | 31.00－30.95 | 30.93－30.85 | 30.90－30.80 |
| 33 | 1.5 | 32.00－31.95 | 31.93－31.85 | 31.90－31.79 |
| 35 | 1.5 | 34.00－33.95 | 33.93－33.85 | 33.90－33.79 |
| 36 | 1.5 | 35.00－34.95 | 34.93－34.85 | 34.90－34.79 |
| ■ 細目 （單位：mm） |
| 呼 | 山 數 | 等 級 |
|  |  | 3A | 2A | 1A |
| U NO 2 | 64 | 1.92－1.90 | 1.90－1.87 |  |
| NO 3 | 56 | 2.21－2.19 | 2.19－2.16 |  |
| NO 4 | 48 | 2.49－2.47 | 2.46－2.43 |  |
| NO 5 | 44 | 2.79－2.76 | 2.76－2.73 |  |
| NO 6 | 40 | 3.08－3.06 | 3.05－3.02 |  |
| NO 8 | 36 | 3.69－3.67 | 3.66－3.63 |  |
| NO 10 | 32 | 4.29－4.26 | 4.26－4.22 |  |
| NO 12 | 28 | 4.88－4.85 | 4.84－4.80 |  |
| 1/4 | 28 | 5.75－5.72 | 5.72－5.68 | 5.70－5.63 |
| 5/16 | 24 | 7.24－7.21 | 7.20－7.16 | 7.18－7.11 |
| 3/8 | 24 | 8.83－8.79 | 8.79－8.74 | 8.76－8.69 |
| 7/16 | 20 | 10.28－10.24 | 10.23－10.18 | 10.21－10.13 |
| 1/2 | 20 | 11.86－11.82 | 11.82－11.76 | 11.79－11.71 |
| 9/16 | 18 | 13.36－13.32 | 13.31－13.25 | 13.28－13.19 |
| 5/8 | 18 | 14.94－14.90 | 14.89－14.83 | 14.86－14.77 |
| 3/4 | 16 | 18.00－17.96 | 17.95－17.89 | 17.92－17.82 |
| 7/8 | 14 | 21.03－20.98 | 20.98－20.91 | 20.94－20.84 |
| 1 | 12 | 24.01－23.96 | 23.95－23.87 | 23.91－23.80 |
| 11/8 | 12 | 27.19－27.13 | 27.12－27.05 | 27.08－26.97 |
| 11/4 | 12 | 30.36－30.30 | 30.29－30.21 | 30.25－30.14 |
| 13/8 | 12 | 33.53－33.47 | 33.46－33.38 | 33.42－33.30 |
| 11/2 | 12 | 36.70－36.64 | 36.63－36.55 | 36.59－36.47 |

■ 管用                                     (單位：mm)

|  呼  | PF | PS | P T |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A級 | B級 |  | 基準徑位置 | 素材徑 |
| 1/8-28 1/4-19 3/8-19 1/2-14 3/4-14 1 - 11 | 9.10-9.05 12.25-12.19 15.76-15.69 19.74-19.67 25.22-25.15 31.70-31.61 | 9.05-8.94 12.19-12.07 15.69-15.57 19.67-19.53 25.15-25.01 31.61-31.43 | 9.00-8.92 12.11-12.01 15.61-15.51 19.55-19.43 25.03-24.90 31.47-31.34 | 3.97 6.01 6.35 8.16 9.53 10.39 | 9.16-9.10 12.32-12.23 15.82-15.73 19.81-19.70 25.29-25.18 31.79-31.64 |

表中之素材徑係計算值，正確的數值請經試滾後決定。