２　氮化處理

OSG研究開發的特殊氮化處理法(500－550。C，保溫30－90分)，可得到均勻，光滑的表面和穩定，可靠的硬度、氮化層的硬度主要取決於處理過程中的保溫溫度和時間，同時還與被處理材料本身的硬度有關，絲攻通過在500。CX30分－550。CX70分的範圍內進行氮化，氮化層的硬度分佈如圖２所示。

2-1  特點

氮化處理可提高絲攻的性能，這是因為：

．提高了絲攻的表面硬度，增強了耐磨性。

．提高了耐熱性，使絲攻的高溫切削性能變好。

通過氮化處理，絲攻的表面硬度上升到1300HV左右，約為母體硬度64HRC(=870HV)的1.5倍。

2-2  適用範圍

適應於對刀具耐磨性要求較高的被切削材材，如熱硬化性樹脂，灰口鑄鐵，鋁合金壓鑄件等，但不適合加工鋼件，加工鋼件時，有崩刃、折損的危險，所以應非常注意。因為氮化處理後絲攻的表面硬度大約在1000-1300HV之間，而鋼類被切削材料通常要求刀具硬度在1100HV以下

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 普通絲攻 M10x1.5 5牙 FC250 620Rpm 底孔直徑8.5x20mm 非水溶性切削液 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 1200 |  |  |  | 試件:HSS絲攻 |  |  |  |  | 無處理 |
|  |  | 氮化處理溫度530t |  | 20 20 |  |  |  |
| 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氧化處理 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 900 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 |  | 1000 2000 3000 |

表面深度(nm)

圖２氮化層的硬度分布                   圖3氮化處理對切削扭矩的影響

從切削形狀上看，氮化處理對片狀、粒狀切削很有效。所以普通絲攻多採用表面氮化處理，而先端絲攻、螺旋槽絲攻就很少採用。

2-3  切削性能

氮化處理對切削扭矩的影響如圖３所示，實驗所用的刀具為普通絲攻，被切削材料為灰口鑄鐵。由圖所知，絲攻經表面氮化處理後，切削扭矩減小。由此可得出結論，即氮化處理可提高絲攻的耐磨性。圖４是氮化處理對刀具壽命影響的另一實驗結果。

| 絲 攻 | 表 面 處 理 | 切削個數（個） 50 100 150 200 250 300 350 | 切 削 條 件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普 通 絲 攻 HT M6X1 5牙 HSS Ⅱ 級 | 氮化處理 | 仍可使用 | 被切削材料: Sic合金鋼 17%Si 4%Cu 底孔：φ5x20mm(盲孔) 切削速度:8.8m/min 切削液：非水溶性 |
|  | 無處理 | 刀刃磨損 |  |

| 絲 攻 | 表 面 處 理 | 切削個數（個） 50 100 150 200 250 300 350 | 切 削 條 件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普 通 絲 攻 HT M4X0.7 5牙 HSS Ⅱ 級 | 氮化處理 | 仍可使用 | 被切削材料: 含玻璃纖維 的酚醛樹脂 底孔：φ3.3x9mm 切削速度:15m/min 切削液：無 |
|  | 無處理 | 刀刃磨損 |  |

圖4氮化處理與絲攻壽命

# Text boxes

硬度 HV (500R)

90min

切削扭距(Nic)

60min

30min